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Mikotoksinler, farklı mantar türleri tarafından üretilen toksik ikincil metabolitlerdir ve aynı zamanda bu metabolitlerin mantarların gelişimi üzerinde herhangi bir rolü yoktur. Mikotoksin terimi; mantar anlamına gelen ‘‘myco’’ ile kimyasal toksik anlamına gelen ‘‘toxin’’ kelimelerinden türetilmiştir [1, 2]. 

Mikotoksinler kimyasal yapıları bakımından birbirlerinden oldukça farklı moleküllerdir. Molekül ağırlığı neredeyse 50 Da olan tek heterosiklik halkadan oluşabildiği gibi toplam molekül ağırlığı 500 Da’dan fazla olan düzensiz olarak biraraya gelen 6 ile 8 halkadan da oluşabilmektedir [1, 3, 4].  

Tarımsal ürünlerin ve hayvan yemlerinin mikotoksin ile kontaminasyonu dünya çapında bir sorundur. Gelişmiş ülkelerde küflü tarımsal ürünlerin insanlar tarafından tüketimi söz konusu değilken, çiftlik hayvanları tarafından tüketimi gerçekleşmektedir. Bundan dolayı, mikotoksin kontaminasyonu gelişmiş ülkelerde hayvan sağlığı açısından önemli bir problemdir. Gelişmekte olan ülkelerde ise gıda üretiminin azlığı, üretim sonrası depolama koşullarının ve dağıtımındaki kötü koşullar insanların yüksek mikotoksin seviyelerine maruz kalmasına neden olur [2, 5-7].

[bookmark: _Toc359351770][bookmark: _Toc359354795][bookmark: _Toc359360461][bookmark: _Toc360448018][bookmark: _Toc439438269][bookmark: _Toc496640654]Mikotoksinler yıllar öncesinde var olmasına rağmen, mikotoksinleri insan ve özellikle hayvan hastalıklarındaki çoğu durumda tespit etmek zor olmuştur. Orta çağda, Orta Avrupa’da ergot alkoloidleri ile kontamine olmuş çavdar unundan yapılan ekmeği yiyen binlerce insan ergot zehirlenmesine maruz kalmış ve ergotizm (insana etkili olan en eski ve en fazla bilinen mikotoksikozis) yüzünden hayatını kaybetmiştir. Ergotizime, Claviceps purpurea adı verilen bir mantarın ürettiği alkaloidlerin sebep olduğunu belirlenmiştir. İnsan ve hayvan sağlığı açısından ciddi sorunlara neden olan mikotoksinler 1960’lı yılların başlarına kadar pek fazla dikkat çekmemiştir. 

[bookmark: _Toc496984715][bookmark: _Toc376475688][bookmark: _Toc376475725]

Çizelge 2.4. Gıdalarda izin verilen okratoksin A üst sınır değerleri (Türkiye) [45]. 
	
GIDA MADDESİ
	Üst Sınır (ug/kg)

	
	Okratoksin A

	İşlenmemiş tahıllar
	5

	İşlenmemiş tahıllardan elde edilen tüm ürünler1
	3

	Kurutulmuş asma meyveleri 
(kuşüzümü, kuru üzüm ve çekirdeksiz üzüm)
	10

	Kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahve
	5

	Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya çözünebilir kahve
	10

	Şarap ve meyve şarapları
(Köpüklü şarap/şampanya dahil, likör şarapları ve
 hacmen alkol miktarı en az %15 olan şaraplar hariç)
	
2

	Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve 
aromatize şarap kokteyli
	2

	Kırmızıbiber
Karabiber
Hintcevizi
Zencefil
Zerdeçal
	30
(30.06.2012 tarihine kadar)
15
(01.07.2012 tarihinden sonra)

	Meyan kökü
Meyan kökü ekstraktı2
	20
80


1: Doğrudan insan tüketimine sunulan tahıllar ve işlenmiş tahıl ürünleri dahil.
2: Maksimum limit; 3-4 kg meyan kökünden üretilen 1 kg saf ve seyreltilmemiş ekstraktlara uygulanır.
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[bookmark: _Toc372459634][bookmark: _Toc372459745][bookmark: _Toc410939786]3.1. Melatonin Baskılanmış Floresans Nanopartiküllerin 
[bookmark: _Toc372459635][bookmark: _Toc372459746][bookmark: _Toc410939787]3.1.1. Kimyasal Malzemeler
Melatonin, seratonin hidroklorür, L-triptofan, L-aspartik asit, terbiyum (III) nitrat pentahidrat, polivinil alkol (PVA), 2-hidroksietil metakrilat (HEMA), dimetakrilat (EGDMA), azobisizobutironitril (AIBN), 1H-benzotriazol, trietilamin ve metakriloil klorür Sigma-Aldrich (St. Louis, ABD) firmasından temin edilmiştir. HEMA ve EGDMA polimerizasyon inhibitörünü uzaklaştırmak için düşük basınçta (100 mmHg) damıtılmış ve kullanılana kadar 4°C’da muhafaza edilmiştir. Deneylerde kullanılacak cam malzemeler bir gece boyunca 4 M nitrik asitte bekletilmiştir. Deneylerde kullanılan su, yüksek akışlı selüloz asetat membran (Barnstead D2731) ile ters ozmoz Barnstead (Dubuque, IA) ROpure LP® birimi ve ardından Barnstead D3804 NANOpure® organik/kolloid uzaklaştırma birimi ve iyon değiştirici dolgulu kolon sistemi kullanılarak saflaştırılmıştır. Elde edilen saf suyun (deiyonize su) direnci 18 MΩ/cm’dir.

[bookmark: _Toc372459636][bookmark: _Toc372459747][bookmark: _Toc410939788]3.1.2. Biyoesinlenilmiş Gözenekli Polimerik Filmlerin Üretimi
3.1.2.1. Altın Kaplanmış Silika Plaka Yüzeylerinin Temizlenmesi
Altın kaplanmış silikon plakaların (0.75 cm2) yüzeyi H2O:NH3:H2O2 (5/1/1, v/v) bazik pirana çözeltisi içinde 5 dakika boyunca 80ºC bekletilerek temizlenmiştir. Bu işlem 5 defa tekrarlanmıştır. Silika plakalar, deiyonize su ve saf etil alkol ile yıkanmış ve vakum etüvünde (200 mmHg, 40ºC) 3 saat kurutulmuştur.

[bookmark: _Toc410939844]Şekil 3.1. Substrat yüzeylerinin temizlenmesi.



[bookmark: _Toc372459637][bookmark: _Toc372459748][bookmark: _Toc410939789]4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Sunulan tez çalışması üç temel başlıkta özetlemiştir, bu kapsamda i) melatonin baskılanmış floresans nanopartiküllerin sentezi ve mevsimsel duygu bozukluklarının biyolojik belirteci olan melatonin hormonun tayininde biyosensör ve/veya biyogörüntüleme amaçlı kullanımının incelenmesi; ii) biyoesinlenilmiş sensör yüzeylerinin tasarımına yönelik polimerik filmlerin üretimi ve iii) DNA yapısından esinlenerek sıcaklığa duyarlı aç-kapa nükleotid temelli polimerlerin üretimine ait sonuçlar incelenmiştir. 

[bookmark: _Toc410939845]Şekil 4.1. Sonuçlar ve tartışmalar.

[bookmark: _Toc372459638][bookmark: _Toc372459749][bookmark: _Toc410939790]4.1. Melatonin Baskılanmış Floresans Nanopartiküllerin 
[bookmark: _Toc372459639][bookmark: _Toc372459750][bookmark: _Toc410939791]4.1.1. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Analizi
Melatonin baskılanmış floresans nanopartiküllerin yüzey morfolojisi yarı değen modda atomik kuvvet mikroskobu (Nanomagnetics Instruments, Oxford, İngiltere) ile karakterize edilmiştir. Atomik kuvvet mikroskobu, serbest kantileverli interferometre özelliği ile 4096 x 4096 piksel gibi çok yüksek çözünürlükte ölçüm alabilmektedir. Görüntüleme çalışmaları hava ortamında, yarı değen modda gerçekleştirilmiştir. Salınım rezonans frekansı, 341.30 kHz olarak uygulanmıştır. Titreşim genliği, 1 RMS ve boş titreşim genliği ise 2 RMS’dir. Örnekler 2 µm/s tarama hızında, 256 x 256 piksel çözünürlükte, 1 x 1 µm’lik bir alanın görüntüsü olarak alınmıştır. 



[bookmark: _Toc410939846]Şekil 4.2. Melatonin baskılanmış floresan nanopartiküllerin AFM görüntüsü.



[bookmark: _Toc410939873]Çizelge 4.1. Seçicilik ve bağıl seçicilik kat sayıları.
	
	MIP
	
	NIP
	
	

	
	Şiddet*, mAU
	kD
	k
	
	Şiddet*, mAU
	kD
	k
	
	k’

	Melatonin
	621.3
	0.8965
	
	
	66.3
	0.1714
	
	
	

	Serotonin
	41.5
	0.0599
	14.97
	
	81.2
	0.2097
	0.8175
	
	18.31

	Triptofan
	39.8
	0.0574
	15.63
	
	104.6
	0.2702
	0.6344
	
	24.64

	*: Normalize edilmiş şiddet değeri. Normalizasyon işlemi boş floresans nanopartikülün emisyon şiddeti ile analit adsorpsiyonu sonrasındaki floresans şiddetlerinin farkıdır. 

	






[bookmark: _Toc372459640][bookmark: _Toc410939792]5. YORUM
Tezin sonuçları ve literatüre katkıları kısaca özetlenmeli veya liste halinde verilmelidir.
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[Bu stilin  EndNote ve Mendeley (Elsevier, Numerical) formatlarını linkleri takip ederek indirebilirsiniz]
Dergideki Makalelere Atıf:
· N. Levy, N. Garti and S. Margdassi, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 97 (1995) 91.

Monograflara Atıf:
· B.E. Conway, Ionic Hydration in Chemistry and Biophysics, Elsevier, Amsterdam, 1981.

Kitap, Çeviri Kitap ve Editörlü Kitaplara Atıf: 
· R.D. Thomas, in Isotopes in the Physical and Biomedical Sciences, E. Buncel and J.R. Jones (Eds.), Vol. 2, Elsevier, Amsterdam, Chapter 7, 1991.
· H. Gürçay, Sayısal Çözümleme, 2. Baskı, Literatür Yayıncılık, 1999.
· P. Volhard, N. Schore, Organik Kimya, Yapı ve İşlev, (çev: T. Uyar, F. Sevin Düz), Palme Yayıncılık, Ankara, 2011.
· İ. Çiçekli, H.A. Güvenir, Learning translation templates from bilingual translation examples. Recent Advances in Example-Based Machine Translation, M. Carl, A. Way (Eds), The Kluwer Academic Publishers, Boston, 247-278, 2003.

Konferans veya Sempozyum Kitaplarına Atıf: 
· A.G. Marshall, in P.G. Kistemaker and N.M.M. Nibbering (Eds.), Advances in Mass Spectrometry, Proc. 12th International Mass Spectrometry Conference, Amsterdam, 26-30 August 1991, Elsevier, Amsterdam, 1992, p. 37.

Tezlere Atıf:
· L. Uzun, Hepatit Teşhisine Yönelik Tayin Kitlerinin Hazırlanması, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008.

Raporlara Atıf:
· I. Baran, M. Kasparek, Marine Turtles of Turkey; Status Survey 1988 and Recommendations for Conservation and Management, WWF Report, Heidelberg, 1989.
· IAEA, Statistical Treatment of Data on Environmental Isotopes, Technical Reports Series, No.331, Vienna, 1992.

İnternet Kaynaklarına Atıf:
İnternetteki  adresler  zaman  içinde  değişebildiği  için  kaynaklar  yazılırken  erişim  tarihi verilmesi zorunludur.
· Anonim,    Lindeberg-Feller    Central    Limit    Theorem,     http://www.opentrading system.com/quantNotes/LindebergFellercentrallimittheorem.html (Erişim tarihi: 6 Ağustos 2013).

Bildirilere Atıf:
· B.B. Yücebaş, T. Yaman, G. Bolat, E. Özgür, S. Abacı, L. Uzun, Molecularly imprinted electrodes for selective paraben detection from cosmetic samples, Advanced Materials World Congress, 3-8 Şubat, Singapur, Singapur, 2018.
· G. Günay, A. Arıkan, M. Ekmekçi, Quantitative determination of bank storage in reservoirs constructed in karst areas: Case study of Oymapınar Dam, Turkey: Proc. of the International   Symposium on Karst Water Resources Research, 7-19 July, Ankara, Antalya-Turkey: (eds: G. Günay and A.I. Johnson), IAHS Publ. no. 161, 321-332, 1985.
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